南京大学仙林校区动物房ALC蒸压轻质加气混凝土墙板招标采购要求

- 本次招标采购拟实现的功能和目标

南京大学仙林校区动物房土建工程ALC蒸压轻质加气混凝土墙板采购。

二、产品清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALC蒸压轻质加气混凝土墙板 | 200mm | 486m³ | A\B区内隔墙（1-5层） |

三、产品需满足的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和标准等

1、ALC蒸压轻质加气混凝土墙板质量符合《蒸压加气混凝土板》GB/T 15762-2020要求，并提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2、ALC板材质要求：以硅砂、水泥、石灰等为主原料，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材（内含经过防锈处理的钢筋增强）。

3、供货时应随车提供ALC蒸压轻质加气混凝土墙板出厂检验报告等质量证明材料。材料质量证明必须与实际到货预制ALC板等材料的批号一致且真实有效。

4、ALC蒸压轻质加气混凝土墙板规格尺寸及厚度：L(根据现场层高)╳板宽B600mm╳板厚200mm。

5、尺寸偏差（单位：mm）

长度：±4

宽度：-4~0

厚度：-3~+1

表面平整：≤3

6、外观质量

（1）不允许出现大面上平行于板宽的裂缝（横向裂缝）；

（2）不允许出现大面上平行于板长的裂缝（纵向裂缝）；

（3）不允许出现大面凹陷；

（4）无直径大于8mm，深大于3mm的气泡；

（5）外墙板、隔墙板的掉角每块板不多于1处；

（6）侧面损伤或缺棱每侧不多于1处。

7、性能要求

抗压强度MPa≧3.5

干导热系数〔W/（m·k）〕≤0.16（

干密度㎏/m≤625

四、产品需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《蒸压加气混凝土板》                                GB/T 15762-2020

《蒸压加气混凝土砌块》                              GB/T 11968-2020

《蒸压加气混凝土应用技术规程》                      JGJT17-2008

上述规范及技术条件并非全部，未列入而又相关的仍应采用。如有停用或废止的，应以相应的最新版本为准。

五、商务要求

1、★质保期：不低于2年。

2、★交货时间：20天。

3、★交货地点：南京大学仙林校区动物房施工现场车辆能够到达的指定地点。

4、售后服务响应要求：在质量保证期内，乙方实行24小时售后服务到位制度，即接到用户求助电话后4小时内提供解决方案。需要现场排除故障的，24小时内到达现场，提供服务。

5、培训要求：免费安装指导培训。

6、★付款方式：

全部货物供货完成，经双方联合验收合格，卖方按学校规定办理相关请款手续后，买方付至实际总货款的100%。

六、履约验收方案

1、产品及安装对应的国家和行业标准；

2、招标文件的要求和投标文件的承诺。

七、其他

标注“★”的要求为必须满足的要求