南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼、军民融合研发中心项目瓷砖采购招标要求

- 本次招标采购拟实现的功能和目标

南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼、军民融合研发中心项目瓷砖采购

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防滑地砖 | 600mm*600mm | 片 | 9800 |  |
| 2 | 同质踢脚线 | 600mm*100mm | 片 | 2820 |  |

二、产品需满足的质量、安全、技术规格、物理特性要求

（一）产品要求

★1、砖体厚度≥9mm。

★2、投标产品系列（瓷质砖）必须通过CCC认证。

3、投标产品必须是优等品，生产标准不得低于国家标准，供应的墙地砖不得有影响视觉效果的色差。

★4、投标产品必须是环保产品，其放射性核素须符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010中A类装修材料的要求。

5、踢脚线必须是同质瓷砖加工成品供货（不用倒角）。

（二）技术要求

本项目防滑地砖采用干压陶瓷抛釉砖，E≤0.5% BⅠa类，主要技术要求如下：

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 吸水率（质量分数） | 平均值≤0.5%，单个值≤0.6%。 |
| 长度和宽度 | 每块砖（2条或4条边）的平均尺寸相对于工作尺寸的允许偏差：最大值±1.0mm。 |
| 厚度（最高点） | 每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差：±5%，最大值±0.5mm。 |
| 边直度（正面） | 相对于工作尺寸的最大允许偏差：±0.2%，最大值≤1.5mm。 |
| 直角度 | 相对于工作尺寸的最大允许偏差：±0.2%，最大值≤2.0mm。 |
| 表面平整度 | ±0.15%，最大偏差≤2.0mm。 |
| 表面质量 | 至少砖的95%的主要区域无明显缺陷 |
| 破坏强度 | ≥1300N |
| 耐磨性 | ≥3级 |
| 光泽度（镜面砖） | ≥55 |

（二）包装及运输要求

1、供应的墙、地砖每块上应有固有的、清晰的产品商标。

2、包装箱上应标有产品名称、质量等级、生产日期、生产企业名称和详细的地址，应按规定标有相应的技术指标。

3、包装应符合相关的包装标准，投标人应选用适当的运输工具，货送到现场前的所有破损、受雨、受潮责任由卖方承担，货到工地须交接清楚。

三、产品需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T4100-2015《陶瓷砖》

GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准

GB/T 3810-2016《陶瓷砖试验方法》

GB/T50378-2019《绿色建筑评价标准》

ISO10545-7:1996《绿色建材评价》

四、供应商特殊资质要求

无

五、商务要求

★1、质保期：全部货物完成并验收合格后2年。此标准为最低标准，各投标人也可根据自身情况报最长质量保证期。

★2、交货时间：合同签订,接到招标方供货通知后35日历天内供货到招标方指定地点。

★3、交货地点：南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼和军民融合研发中心工程施工现场内车辆能到达的指定地点。

4、售后服务响应要求：在质量保证期内，乙方实行24小时售后服务到位制度，即接到用户求助电话后4小时内提供解决方案，需要现场排除故障的，24小时内到达现场，提供服务。

★5、付款方式：

（1）无预付款，按实结算。

（2）全部货物供货完成，经双方联合验收合格，乙方按学校规定办理相关请款手续后，甲方付至实际总货款的95%。

（3）余款5%待验收合格满两年后付清（无利息）。

六、产品验收标准

1、产品对应的国家和行业标准；

2、招标文件的要求和投标文件的承诺。

3、验收试验最低限度包括下列项目：

（1）外观目视检验。

（2）甲方在现场要求进行的符合标准规定的试验项目。

（3）乙方应在确定验收日的前7日通知甲方，甲方有权监督出厂试验和可能的对在制产品的质量检查及提出质量整改意见。

4、买方、监理方将随时抽检产品，随机抽样的产品将送有资质的材料检测中心进行检测，并按投标人投标时所报的技术指标检查，若有不符合要求的将予退货并追究相应的责任。

七、其他

★样品要求：

投标人投标时需提供瓷砖样品一块，中标样品需封样并作为验收依据。

备注： 标注★号的要求，是必须满足的要求。