南京大学鼓楼校区外教公寓维修改造(装饰装修)工程青砖采购 招标要求

- 技术参数要求

本工程选用的青砖必须符合GB5101-2017《烧结普通砖》标准，同时满足以下要求：

1、规格尺寸：

（1）青砖181000块：青灰色；尺寸240*115*53mm，尺寸允许偏差: 长度±2.0㎜宽度±1.5㎜,厚度±1.5㎜。

（2）青砖30000块：青灰色；尺寸240*70*53mm，尺寸允许偏差: 长度±2.0㎜宽度±1.5㎜,厚度±1.5㎜。

2、砖强度等级：MU10，抗压强度平均值 ≥10.0MPa。

3、外观质量:砖的外观质量应以下的规定为准：

（1）两条面高度差 ≤2㎜

（2）弯曲 ≤2㎜

（3）杂质凸出高度 ≤2㎜

（4）缺棱掉角的三个破坏尺寸 不得同时大于5㎜

（5）裂纹长度 A.大面上宽度方向及其延伸至条面的长度≤30㎜

（6）大面上长度方向及其延伸至顶面的长度或条顶面上水平裂纹的长度≤50㎜

（7）完整面，不得少于二条面和二顶面。

（8）颜色基本一致，以样品砖为准。

凡有下列缺陷之一者，不得称为完整面。

A)缺损在条面或顶面上造成的破坏面尺寸同时大于10×10㎜。

B)条面或顶面上裂纹宽度大于1 ㎜，其长度超过30 ㎜。

C)压陷、粘底、焦花在条面或顶面上的凹陷或凸出超过2㎜，区域尺寸同时大于10×10㎜。

所投产品供货清单：应有企业名称、地址、产品名、商标、数量、生产日期。

- 商务要求

1、保质期：2年

2、供货周期/工期：供货期10天

3、培训要求：免费维护保养培训

4、售后服务响应要求：24小时

5、验收标准：符合国家、行业现行规范标准、招标文件（含投标封样）、投标文件及承诺和合同要求。

- 其他要求

1、青砖采购数量

青砖约211000块, (青砖尺寸240*115*53mm清水青砖 181000块, 横条青砖240*70*53mm清水青砖30000块)。中标后综合单价不变，数量按实结算。

2、付款方式

（1）无预付款，按实结算。

（2）货物按要求分批运抵施工现场，经双方联合验收合格，卖方按学校规定办理相关请款手续后，买方付至该批货款的70%。

（3）全部货物供货完成，经双方联合验收合格，卖方按学校规定办理相关请款手续后，买方付至实际总货款的95%。

（4）自本合同货物全部供货完成并验收合格之日起满两年，卖方按学校规定办理相关请款手续后，买方付至实际总货款的100%。货款的全额支付，不免除质保期内卖方应负的质保责任。